多功能柔软剂LTR-480

NO.30

用途：

纺织品专用加工柔软剂，适合于棉、涤、涤/棉、尼龙等各类织物，赋予织物柔软、平滑、丰满的手感，同时赋予织物优异的亲水特性。

性状：

组      成 ：        多基改性有机硅聚合物

外      观 ：        透明液体

比         重  ：         1.00～1.02

pH 值（1%）：        5~6

离 子 性：       弱阳离子

稀释剂 ：        水

安定性 ：        安定

特性：

LTR－480是一种经过多基改性的有机硅聚合物乳液，与其它纺织柔软剂相比较，LTR－480具有下列特点：

- 优异的柔软性、平滑性，丰满感；

- 不影响棉织物原有的吸水特性；

- 提高合纤的亲水性；

- 提高织物的弹性；

- 持久的柔软性，耐水洗；

- 酸碱稳定性、抗剪切稳定性好；

- 低黄变；

使用工艺：

该柔软剂在实际应用中的用量及工艺取决于生产设备的条件、对织物或纱线手感的要求：

- 浸渍工艺

用量： 2.0~5.0%（o.w.f）

pH值： 4~5（用冰醋酸调节）

温度：30~60℃

浴比：1：5 ~1：20

时间：20~30分钟

烘干：100~130℃烘至干

- 成衣洗水工艺

用量：2.0% ~10% o.w.f

pH值： 4~5（用冰醋酸调节）

温度：30~50℃

浴比：1：10 ~ 1：20

时间：20~30分钟

烘干：100~130℃烘至干

- 连续浸轧—烘干—焙烘工艺

用量：15~30克/升（薄织物）--20~50克/升（厚织物）

pH值： 4~5（用冰醋酸调节）

温度：20~40℃

带液率：≥65%

烘干：100~130℃烘至干

焙烘：130~180℃烘1~3分钟

注意：

本产品说明是在我们多年的经验基础上建立起来的，仅供参考和指导之用，请在使用前充分做好小样试验，本公司不承担由此带来的质量及专利纠纷。